仪器设备购置技术参数要求确认单

产品名称 会议圆桌

主要用途描述：会议室用圆桌

参数要求： - 环形木质会议桌，直径4.47米，座周长13.73米，环内中空直径2.56米。桌面宽0.91米。分六段制作，其中五段为固定式，一段为活动式，桌面厚度5公分，桌面与下部箱体为分离式，现场安装，箱体顶板及承重立板厚度2.5公分，弧形立挡板分三层，最内层为活动可拆卸，夹层内穿线，分段接缝用5公分宽盖条，盖条磁吸安装，座侧水平隔层一层，厚度2,5公分； - 基材全部采用E0级高密度板，为保证桌面平整，不变形，桌面采用三层16mm厚高密度板叠加，大板开出弧形桌面，单段内无拼接，中间层与上下两层板材成90度叠放。采用进口汉高环保胶粘剂，冷压24小时成型。弧形立侧板厚度1.2公分,按弧形尺寸先制作钢制模具，板材两边固定后，分多次加压，到位后加压24小时至成型。立板留插座安装孔。贴皮前桌面箱体须组装一次，无问题后拆开； - 饰面木皮采用0.5mm厚天然黑胡桃木皮，单片宽度30公分以上，挑选中段细直木纹，采用进口汉高环保胶粘剂，手工拼贴。桌面木纹为横纹（沿圆周方向），每段间木纹须对接连续。立板采用竖纹。所有板材均正反两面铺贴木皮。 - 油漆采用进口环保漆。做漆前，先打磨一遍。整体底漆三遍，面漆三遍。均采用烤漆完成。除最后一遍面漆外，每道油漆烤漆完成后，均需手工打磨一次。桌面及所有立板正反两面均做漆。 5、成品装箱，运输，安装。